**ÇİMENTO TEKNİK ŞARTNAMESİ**

CEM I 42.5 özelliğinde olmalıdır.
50 kg torbalar halinde ambalajlanmalıdır.
Portlant çimentosu olmalıdır.
28 günlük basınç dayanımı en az 50 MPa olmalıdır.
 %2.8 S03, %1.1 MgO ve 0.0009% Cl içermelidir